| Свойства продукта: без эпоксидной смолы универсальное применение легко наносится низкая эмиссия летучих органических соединений быстро достигает высокой прочности прочный на сдвиг не боится мороза | Предназначен для: массивная половая доска штучный паркет многослойный паркет фанера и другие изделия из древесины резиновые и эластичные покрытия |
| --- | --- |
| Соответствующие основания: бетон выравнивающие цементные смеси и стяжки фанера ДСП OSB и другие деревянные основания | Пригодные подложки: шумопоглощающая армирующая подложка подложка из полиэстерного волокна шумоизоляционная плита, не кашированная |

Расход на м²:  800-1200 гр

Время жизни смеси после замешивания в банке: 60 минут при 20 °C.

Допустимая нагрузка: через 24 часа.

Климатические условия: температура не ниже 18°С, максимальная влажность воздуха 75 %.

Срок хранения: не менее 9 месяцев при температуре +15-25°С.

Компонент A: 8 кг

Компонент B: 1 кг

Основание:

До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть достаточно прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых натеков и разделяющих веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальциево-сульфатных оснований, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания:   убедитесь в том, что основание полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литьевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей шпаклевочной массой. Для получения ровной, впитывающей и шероховатой поверхности основания можно использовать подходящую шпаклевочную массу.

Применение:

При необходимости увеличения прочности стяжки, улучшения адгезии или создания водного барьера предварительно нанести соответствующую грунтовку. Перед началом работ необходимо довести оба компонента до рабочей температуры (ок. 20°С). Добавить в банку с компонентом «А» компонент «В» тщательно перемешать 1-2 минуты при помощи электрического миксера. Нанести клей соответствующим шпателем. Избегать образования наплывов и лужиц. Укладку нужно проводить в течение указанного рабочего времени: уложить, выровнять и плотно прижать паркетные элементы. Загрязнения от клея можно удалить в зависимости от степени его отверждения с помощью соответствующих очищающих средств. Предварительно необходимо проверить на образце  влияние очищающего средства на поверхность укладываемого паркета. По истечении времени удалить затвердевшие остатки клея можно только механическим способом, что может привести к повреждению поверхности паркета. Поэтому все загрязнения необходимо удалять в «свежем» состоянии или работать таким способом, при котором можно избежать таких загрязнений. После смешивания массы и отвердителя необходимо использовать клей в течение указанного времени.

Меры предосторожности:

Компонент «А» не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека.

При работе со смесью компонентов «А» и «В» следует соблюдать осторожность: беречь глаза, органы дыхания и кожу, проветривать помещение и использовать защитные перчатки для рук. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Смесь компонентов не выливать в канализацию, отвержденные отходы утилизировать как обычный строительный мусор.

Ответственность производителя:   Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.

# Text boxes

2K PU FEST

Двухкомпонентный

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

Техническая информация.