Загрузить исходное приложение

Teхническая  информация

PERAZIN WFP-R

Паркетный клей на основе искусственных смол

Область применения: Perazin WFP – паркетный клей на основе искусственных смол, содержащий растворители. Он предназначен для приклеивания к основаниям из цемента, ангидрида, ДСП, наливного асфальта, фанеры, штучного и мозаичного паркета, паркетной доски, многослойного паркета и т.п. в соответствии со стандартом DIN 281.

Спецификация:

- Основа – растворенные искусственные смолы

- Кресла на колесиках – пригоден

- Полы с подогревом – пригоден

- Хранение – в закрытых ведрах – не менее 1 года

- Время подсыхания – нет

- «Рабочее время» - около 10 минут

- Температура использования – не ниже +15°С

- Окончательная прочность – через 72 часа

- Расход – в зависимости от используемого шпателя и вида паркета – от 800 до1500 г/м²

- Очистка инструмента – растворителем.

Все приведенные данные могут изменяться в зависимости от климатических условий в помещении.

Подготовка основания:

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, без трещин и пыли, чистым и не содержать веществ, препятствующих контакту с клеем. Очень пористое покрытие (основание) должно быть обработано грунтовкой  PERA- DG1.

Колебания влажности: В помещениях, в которых возможно значительное повышение влажности, необходимо убедиться, что проведены работы по изоляции избыточной влажности.

Нанесение: Клей, основание и паркет должны иметь температуру выше +15°С, поэтому клей и материал должны быть не менее 24 часов выдержаны в помещении с соответствующей температурой. Клей Perazin WFP-R наносится равномерно шпателем на основание. Наносите столько клея, сколько вы сможете выработать в течение 10 минут. Паркетные планки подгоняются легким движением и подбиваются. Контакт с клеем должны иметь не менее 70% обратной поверхности паркетной плашки.

Внимание! Не наносите слишком большое количество клея, поскольку это значительно увеличивает время «схватываемости» и высыхания.

Код содержания опасных веществ: S 1.

Утилизация: Вместе со строительным мусором.

Упаковка:  Железные ведра 8, 15, 25 кг.

Примечание: Техническая информация основывается на научных разработках и накопленном практическом опыте. Производитель не может нести ответственность в случае применения продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. Со своей стороны, производитель гарантирует, что все продукты «Pera» производятся  и поставляются одного уровня качества.